附件二

**外墙维修天然真石漆施工要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工艺名称 | 施工遍数 | 稀释剂 | 稀释比例 | 施工方式 | 参考涂布率 | 涂层最短重涂间隔 |
| 1 | 外墙专用粗腻子 | 3遍 | 清水 | 20-30% | 批刮 | 2-3.5kg/m² | 12h |
| 2 | 抗碱封闭底漆 | 1遍 | 清水 | 10-20% | 辊涂/喷涂 | 0.15kg/m²左右 | 8h |
| 3 | 线条漆（黑色） | 1遍 | 透明底漆 | 0-30% | 辊涂 | 0.2kg/m²左右 | 12h |
| 4 | 天然真石漆 | 2遍 | 不稀释 | 不稀释 | 喷涂 | 3.5kg/m²左右 | 12h |
| 5 | 防水抗污罩面漆 | 1遍 | 清水 | 0-15% | 辊涂/喷涂 | 0.12-0.2kg/m² | 8h |
| 6 | 拆除墙面原有基础水泥保温层 |  |  |  | 人工拆除至底 |  |  |
| 注：1.投标人需提供真石漆施工技术交底书及详细施工方案。  2.天然真石漆须采用梨树园、粤马、安图丽品牌之一且明确于投标资料中。 | | | | | | | |